TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS\_0415.1xx v1

PVC izolācijas lenta

|  | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība[[1]](#footnote-1)** | **Piedāvātā produkta konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[2]](#footnote-2)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** | |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 0415.101 PVC izolācijas lenta, zila[[3]](#footnote-3) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | 0415.102 PVC izolācijas lenta, melna | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | 0415.103 PVC izolācijas lenta, sarkana | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | 0415.104 PVC izolācijas lenta, dzeltena | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | 0415.105 PVC izolācijas lenta, zaļa | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | 0415.106 PVC izolācijas lenta, dzeltenzaļa | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarti**[[4]](#footnote-4) | |  |  |  |  |
|  | Atbilstība Eiropas standartam LVS EN 60454-3-1:2003+A1, Elektrotehniskās līmlentes - 3.daļa: Atsevišķu materiālu specifikācijas - 1.nodaļa: Polivinilhlorīda līmlentes vai ekvivalents | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** | |  |  |  |  |
|  | Iesniegts preces attēls, kurš atbilst šādām prasībām:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā; * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix; * ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā; * attēls nav papildināts ar reklāmu. | Atbilst |  |  |  |
| **Vides nosacījumi** | |  |  |  |  |
|  | Minimālā darba temperatūra | ≤ -10°C |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra | ≥ +30°C |  |  |  |
| **Tehniskā informācija** | |  |  |  |  |
|  | Biezums, mm | 0.12 ÷ 0.14 mm |  |  |  |
|  | Platums, mm | 19 mm |  |  |  |
|  | Garums, m | 20 m |  |  |  |
|  | Pārraušanas spēks | ≥ 24 N/cm |  |  |  |
|  | Adhēzija pie tērauda | ≥ 1.7 N/cm |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Ja norādīta vērtība, piedāvājums var būt ar norādīto vērtību vai augstāku (labāku). Ja pie vērtības norādīts simbols ">, <" vai "≥, ≤", piedāvājuma konkrētai vērtībai jābūt, ievērojot simbola nozīmi, ja norādīts vērtību diapazons "–", jānodrošina, lai piedāvājums nosedz visu prasīto vērtību diapazonu, taču tas var pārsniegt mazāko un/vai lielāko norādītā diapazona vērtību, ja norādīta vērtību robeža "÷", jānodrošina, lai piedāvājums atbilstu kādai no vērtību robežās esošai vērtībai, nepārsniedzot zemāko vai augstāko norādītā diapazona vērtību [↑](#footnote-ref-1)
2. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-2)
3. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-3)
4. Ja Sabiedriskā pakalpojumu sniedzēja tehniskajā specifikācijā norādīts standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Piegādātājs var piedāvāt atbilstību ekvivalentam standartam, kas atbilst tehniskās specifikācijas un tajā ietverto standartu prasībām, parametriem, un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību un funkcionalitāti.

   Ja Piegādātājs piedāvā ekvivalentu standartu, Piegādātājam jāpierāda tā ekvivalentums. Atzinumu vai vērtējumu var izsniegt tikai akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas (laboratoriju/institūciju akreditējis viens no Eiropas Akreditācijas kooperācijas (EA) dalībniekiem (<http://www.european-accreditation.org/)>). [↑](#footnote-ref-4)