TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS\_0415.1xx v1

PVC izolācijas lenta

|  | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātā produkta konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 0415.101 PVC izolācijas lenta, zila[[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | 0415.102 PVC izolācijas lenta, melna | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | 0415.103 PVC izolācijas lenta, sarkana | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | 0415.104 PVC izolācijas lenta, dzeltena | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | 0415.105 PVC izolācijas lenta, zaļa | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | 0415.106 PVC izolācijas lenta, dzeltenzaļa | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarti** |  |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam LVS EN 60454-3-1:2003+A1, Elektrotehniskās līmlentes - 3.daļa: Atsevišķu materiālu specifikācijas - 1.nodaļa: Polivinilhlorīda līmlentes | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** |  |  |  |  |
|  | Iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā;
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā;
* attēls nav papildināts ar reklāmu.
 | Atbilst |  |  |  |
| **Vides nosacījumi** |  |  |  |  |
|  | Minimālā darba temperatūra | ≤ -10°C |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra | ≥ +30°C |  |  |  |
| **Tehniskā informācija** |  |  |  |  |
|  | Biezums, mm | 0.12 ÷ 0.14 mm |  |  |  |
|  | Platums, mm | 19 mm |  |  |  |
|  | Garums, m | 20 m |  |  |  |
|  | Pārraušanas spēks | ≥ 24 N/cm |  |  |  |
|  | Adhēzija pie tērauda | ≥ 1.7 N/cm |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)