**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 1301.022 v1**

**Marķējums "Balsta stiprības klase un garums", nerūsējoša tērauda, d=40mm/ Label “Pole strength class and length”, stainless steel, d=40mm**

| **Nr./ No** | **Apraksts/ Description** | **Minimālā tehniskā prasība/ Minimum technical requirement** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of offered product** | **Avots/ Source[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes/ Remarks** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija/ General information** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta)/ Manufacturer (name and location) | Norādīt / Specify |  |  |  |
|  | 1301.022 Marķējums "Balsta stiprības klase un garums", nerūsējoša tērauda, d=40mm/ Label “Pole strength class and length”, stainless steel, d=40mm [[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums/ Type reference [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | Tehniskai izvērtēšanai parauga piegādes laiks (pēc pieprasījuma)/ Delivery time for sample technical check (on request), working days | 15 darba dienas/ 15 working days |  |  |  |
|  | **Standarti/ Standards** |  |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam EN10088-1:2015. Nerūsējošie tēraudi/ Conformity to EN10088-1:2015. Stainless steels | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | **Vides nosacījumi/ Environmental conditions** |  |  |  |  |
|  | Darba vides temperatūra/ operating ambient temperature; °C | -35 / +40 |  |  |  |
|  | Maksimālais Saules starojums stundas laikā uz horizontāli orientētām virsmas, skaidrā laikā, jūlija mēnesī tiešā; summārā; MJ/m²/ Maximum solar radiation during an hour on a horizontally oriented surface in clear weather conditions, in the month of July direct; overall; MJ/m² | 2.63; 3.06 |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija/ Technical information** |  |  |  |  |
|  | Nerūsējošā tērauds, marka līdzvērtīga: 1.4125, (analogs – AISI440)/ Stainless steel grade equivalent 1.4125 (analogue AISI440 | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Magnētisks/ magnetic | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Biezums, mm/ Thickness, mm | 1 |  |  |  |
|  | Izmēri un uzrakstu novietojums kā noteikts attēlā 15. punktā/ Lable size and layout of the inscriptions as set out in section no 15 | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Informācijas noturība – 35gadi/ Information persistance – 35 years | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Pasūtītājs var noteikt uzraksta saturu (garums, klase, gads) un informācijas izvietojumu/ Customer can determine written content (length, strength class, year) | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Informatīvs attēls:  Augšā pusaplis, R=3mm/ Upper semicircle, R=3mm  Žetona diametrs d, mm/ Badge diameter d, mm 40  Urbums centrā d, mm/ Hole in the middle, mm 4 | Atbilst/ Confirm |  |  |  |

1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)/ An accurate source presenting the technical information (title and page of the instruction) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs/ Name and number of material category of AS “Sadales tīkls” [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) / Specify type reference (model name) [↑](#footnote-ref-3)