**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 1303.003 v1**

**Signāllenta kabeļlīnijai/ Signal tape for cable**

| **Nr./ No** | **Apraksts/ Description** | **Minimālā tehniskā prasība/ Minimum technical requirement** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of offered product** | **Avots/ Source[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes/ Remarks** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija. General information** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta)/ Manufacturer (name and location) | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | 1303.003 Signāllenta kabelim, plastmasas/ Plastic signal tape for cable[[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums/ Type reference[[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | Tehniskai izvērtēšanai parauga piegādes laiks (pēc pieprasījuma)/ Delivery time for sample technical check (on request), working days | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | **Standarti/ Standards** |  |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam ISO 1183-1:2019 Plastmasas. Neporainu plastmasu blīvuma noteikšanas metodes/ Conformity to ISO 1183-1:2019). Plastics –Methods for determining the density of non-ceccular plastics. | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam ISO 178:2019 Plastmasas. Lieces īpašību noteikšana/ Conformity to ISO 178:2019 Plastics – Determination of flexural properties | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | **Vides nosacījumi/ Environmental conditions** |  |  |  |  |
|  | Paredzēts noguldīt gruntī virs kabeļa, brīdināšanai par tā esamību/ Intended to be laid in the ground above the cable for warning of its presence | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
| **Nr./ No** | **Apraksts/ Description** | **Minimālā tehniskā prasība/ Minimum technical requirement** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of offered product** | **Avots/ Source** | **Piezīmes/ Remarks** |
|  | **Tehniskā informācija/ Technical information** |  |  |  |  |
|  | Darba vides temperatūras diapazons/ Operating ambient temperature range, ºC  | -35°…+40° |  |  |  |
|  | Biezums, mm/ Thickness, mm | ≥0.15 |  |  |  |
|  | Platums, mm/ Width, mm | ≥120 |  |  |  |
|  | Plastmasas izstrādājuma brīdinājuma signāllenta ar uzrakstiem**:** AS „Sadales tīkls” Logo; „Kabelis"; brīdinājuma zīme: „Bīstami elektrība”, dzeltenā krāsā, zemē guldāma/ Plastic producēt signal tape with text: “AS Sadales tīkls” Logo; “Kabelis”; warning sign “Bīstami, elektrība”, yellow colour, underground installation | Jā/Yes |  |  |  |
|  | Ekspluatācijas laiks, gadi/ Operation time, years | ≥40 |  |  |  |
|  | Piegādes vienības garums, m/ Delivered unit length, m | ≥250 |  |  |  |
|  | Informatīvs attēls: | Atbilst/ Confirm |  |  |  |

1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)/ An accurate source presenting the technical information (title and page of the instruction) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs/ Name and number of material category of AS “Sadales tīkls” [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) / Specify type reference (model name) [↑](#footnote-ref-3)