**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 1304.007 v1**

**"Uzmanību, divpusēja barošana", uzlīme/ “Warning, two sided voltage supply”, sticker**

| **Nr./ No** | **Apraksts/ Description** | **Minimālā tehniskā prasība/ Minimum technical requirement** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of offered product** | **Avots/ Source[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes/ Remarks** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija/ General information** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta)/ Manufacturer (name and location) | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | 1304.007 "Uzmanību, divpusēja barošana", uzlīme/ “Warning, two sided voltage supply”, sticker[[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums/ Type reference [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | Tehniskai izvērtēšanai parauga piegādes laiks (pēc pieprasījuma)/ Delivery time for sample technical check (on request), working days | 15 darba dienas/ 15 working days |  |  |  |
|  | **Standarti/ Standards** |  |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam ISO 9001. Kvalitātes pārvaldības sistēmas prasības. (izejmateriālam)/ Conformity to ISO 9001. Quality management systems – Requirements. (raw materials) | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | **Vides nosacījumi/ Environmental conditions** |  |  |  |  |
|  | Darba vides temperatūra/ operating ambient temperature; °C | -35 / +40 |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija/ Technical information** |  |  |  |  |
|  | Līmplēves biezums, mm/ Adhesive film thickness, mm | ≥ 0.1 |  |  |  |
|  | Materiāls kalandrēta vinila plēve/ Material calendered vinil film | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Līmplēves noturība, gadi/ Persistence of adhesive film, years | ≥8 |  |  |  |
|  | Adhēzija/liptspēja metāla virsmai, kg/cm/ Adhesion/adhesive strength to metal surface, kg/cm | >0.7 |  |  |  |
|  | Izmēri 150x75 mm/ Dimensions 150x75 mm | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Zīmes fons: oranžais: RAL 2005 Luminous Orange, dzeltenais: RAL 1003 Signal Yellow;  Sign painting background - orange: RAL 2005 Luminous Orange, yellow: (RAL 1003 Signal Yellow) | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Saderība (Adhēzija) ar cinkota metāla, krāsotām, plastikāta izstrādājumu virsmām/ Compatibility (adhesion) with galvanized metal, plastic painted producēt surfaces | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Izejmateriāls identificējams ražotnē ar ražotāja uzlīmi - plēvi uz sagataves/ Raw material is identifiable with manufacturers sticker – mambrane on workpiece. | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Produkts identificējams ar izgatavošanas gadu/ Product is identified by manufacturing year | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Iespējamā krāsu izmaiņa Produktam, ekspluatācijas laikā - 2 gados – 0%; 5 gados <10%/ Possible colour change for producēt during operation time in 2 years 0%, in 5 years <10% | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Informatīvs attēls: | Atbilst/ Confirm |  |  |  |

1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)/ An accurate source presenting the technical information (title and page of the instruction) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs/ Name and number of material category of AS “Sadales tīkls” [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) / Specify type reference (model name) [↑](#footnote-ref-3)