TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS\_1630.001 v1

Elektrods tērauda metināšanai

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātā produkta konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)**  | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (materiāla/iekārtas ražotāja nosaukums un ražotājvalsts) | Norādīt informāciju  |  |  |  |
|  | Nr. 1630.001 Elektrods tērauda metināšanai[[2]](#footnote-2)  | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarti** |  |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam LVS EN ISO 2560:2010 Metināšanas palīgmateriāli. Pārklāti elektrodi neleģētu un smalkgraudainu tēraudu rokas lokmetināšanai. Klasifikācija (ISO 2560:2009) A tips. | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam LVS EN 13479:2010 Metināšanas palīgmateriāli. Piedevu metālu un metālisko materiālu kausējummetināšanas kušņu vispārīgais izstrādājumu standarts | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** |  |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā;
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā;
* attēls nav papildināts ar reklāmu.
 | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija uz iepakojuma sekojošās valodās | LV |  |  |  |
|  | Tipa apstiprinājuma sertifikāts | Atbilst |  |  |  |
| **Tehniskā informācija** |  |  |  |  |
|  | Elektrodi E 42 2 RC 11 atbilstoši 4. punkta klasifikācijai | Atbilst |  |  |  |
|  | Elektroda pārklājuma veids RC – rutilcelulozais | Atbilst |  |  |  |
|  | Metināšanas strāvas veids un polaritāte AC, DC± | Atbilst |  |  |  |
|  | Elektroda diametrs | 3,0 – 3,2 mm |  |  |  |
|  | Elektroda garums | 350 ± 5 mm |  |  |  |
|  | Iepakojuma svars | 3 – 6 kg |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)