TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS\_1630.002 v1

Stieple tērauda metināšanai

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātā produkta konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (materiāla/iekārtas ražotāja nosaukums un ražotājvalsts) | Norādīt informāciju  |  |  |  |
|  | Nr. 1630.002 Stieple tērauda metināšanai[[2]](#footnote-2)  | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarti** |  |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam LVS EN ISO 14341:2011 Metināšanas palīgmateriāli. Stieples elektrodi un uzkausējumi neleģēto un smalkgraudaino tēraudu lokmetināšanai aizsarggāzu vidē. Klasifikācija (ISO 14341:2010). | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam LVS EN 13479:2010 Metināšanas palīgmateriāli. Piedevu metālu un metālisko materiālu kausējummetināšanas kušņu vispārīgais izstrādājumu standarts | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** |  |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā;
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā;
* attēls nav papildināts ar reklāmu.
 | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija uz iepakojuma sekojošās valodās | LV |  |  |  |
|  | Tipa apstiprinājuma sertifikāts | Atbilst |  |  |  |
| **Tehniskā informācija** |  |  |  |  |
|  | Stieples marķējums G42 2 M21 3Si2 atbilstoši 4. punktam. | Atbilst |  |  |  |
|  | Paredzēts metināšanai ar MAG iekārtu | Atbilst |  |  |  |
|  | Stieples diametrs | 0,8 mm |  |  |  |
|  | Spoles diametrs | 200 mm |  |  |  |
|  | Stieples svars spolē | 4,5 – 6 kg |  |  |  |
|  | Stieple ar vara pārklājumu | Atbilst |  |  |  |
|  | Spoles materiāls | Plastikāts |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)